ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вес источника |  | 14,68 кг |
| --- | --- | --- |
| Номинал мощность распыления | 3000 Вт DC 1500 Вт RF |  |
| Рабочее давление |  | 0,1-0,7 Па |
| Форма мишени |  | Прямоугольная |
| Параметры мишени |  | 440±1мм х 100мм±1мм |
| Толщина мишени |  | Немагнитные материалы Косвенного охлаждения 2мм-6.3мм (0,080"-0,250") Прямого охлаждения 10мм-16мм |
|  |  | Магнитные материалы: 2мм-6.3мм (0,080"-0,250") Ni 2мм (0,080") Fe |
| Выработка мишени |  | До 30% (немагнитные материалы) |
| Расход охлаждающей жидкости |  | 3,5л/мин, 25°C |
| Максимальное давление охлаждающей жидкости |  | 340кПа |
| Максимальная температура эксплуатации |  | 110°C |
| Диаметр трубы системы охлаждения | 10\8 мм |  |

Только для магнитных магнетронов.